▶ 공업재료의 선팽창계수(線膨脹係數) 1℃ 와 1℉

| 재 료 | α(20~40℃)× | α(68~104℉)× |
| --- | --- | --- |
| 아 연 | 3.97 | 22.07 |
| 납(lead) | 2.93(20~100℃) | 16.29(68~212℉) |
| 주 석 | 2.703 | 15.03 |
| 알루미늄 | 2.39 | 13.23 |
| 듀랄루민 | 2.26 | 12.57 |
| Y 합금 | 2.2 | 12.23 |
| Al, Cu, Ni 합금 | 2.2 | 12.23 |
| 은 | 1.97(0~100℃) | 10.95(32~212℉) |
| 황 동 | 1.84(100℃) | 10.23 |
| 포금(gun metal) | 1.83 | 10.17 |
| 청 동 | 1.79 | 10.00 |
| 동(銅) | 1.65 | 9.17 |
| 금(金) | 1.42 | 7.89 |
| 니 켈 | 1.33(0~100℃) | 7.39(32~212℉) |
| 순 철 | 1.17 | 6.51 |
| 연강(C 0.12~0.20) | 1.12 | 6.23 |
| 경강(C 0.4~0.5) | 1.07 | 5.95 |
| 주 철 | 0.92~1.18 | 5.12~6.56 |
| 백 금 | 0.89 | 4.95 |
| 텅스텐 | 0.43 | 2.39 |
| 인바아(invar) | 0.12 | 0.667 |
| 초 인바아 | -0.001 | 0.00556 |

▶ 금속재료의 탄성계수  ㎏/㎠

(E : Young's modulus, G: modulus of rigidity, K : bulk modulus)

| 재 료 | E (kg/㎠×) | G (kg/㎠×) | K (kg/㎠×) | 1/m = μ (프와송 비) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 철 | 2.15 | 0.83 | 1.75 | 0.28~0.3 |
| 연강(C 0.12~0.2%) | 2.12 | 0.84 | 1.48 | 0.28~0.3 |
| 경강(C 0.4~0.5%) | 2.09 | 0.84 | 1.36 | 0.28~0.3 |
| 주 강 | 2.15 | 0.83 | 1.75 | 0.28~0.3 |
| 주 철 | 0.75~1.30 | 0.29~0.40 | 0.6~1.73 | 0.2~0.3 |
| 니켈강(Ni 2~3%) | 2.1 | 0.84 | 1.4 | 0.3 |
| 니 켈 | 2.1 | 0.73 | 1.54 | 0.31 |
| 텅스텐 | 3.7 | 1.6 | 3.33 | 0.17 |
| 구 리 | 1.25 | 0.47 | 1.22 | 0.34 |
| 청 동 | 1.16 |  |  |  |
| 인청동 | 1.34 | 0.43 | 3.84 |  |
| 포 금 | 0.95 | 0.40 | 0.51 | 0.187 |
| 황 동(7.3) | 0.98 | 0.42 | 0.49 |  |
| 알루미늄 | 0.72 | 0.27 | 0.72 | 0.34 |
| 듀랄루민 | 0.70 | 0.27 | 0.57 | 0.34 |
| 주 석 | 0.55 | 0.28 | 0.18 | 0.33 |
| 납 | 0.17 | 0.078 | 0.07 | 0.45 |
| 아 연 | 1.00 | 0.30 | 1.0 | 0.2~0.3 |
| 금 | 0.81 | 0.28 | 2.52 | 0.42 |
| 은 | 0.81 | 0.29 | 1.31 | 0.48 |
| 백 금 | 1.70 | 0.62 | 2.2 | 0.39 |